## Slide 1: 相対論的重イオン衝突実験PHENIXのための Aerogel Cherenkov Counter プロトタイプの開発
平成１３年度 卒業研究
第1学群 自然学類
物理学専攻
９８０３１９ 金野正裕
９８０２９０ 大木俊和
指導教官 ： 三明康郎
江角晋一
１．PHENIX実験
２．卒業研究の目的
３．KEKテスト実験
４．ACCプロトタイプの性能評価
５．まとめ

## Slide 2: QGPと PHENIX実験
Quark Gluon Plasma ・・・ 宇宙初期状態、未知の物質相
QGP生成の可能性
昨年、加速器RHIC（２００A GeV ）でAu+Au衝突実験
（反応中心部で２～６ GeV/f㎥ ものエネルギー密度の達成）
相対論的重イオン衝突実験によってQGPの実現を目指す
ＰＨＥＮＩＸ実験 ・・・ QGP生成過程における多種のシグナルの測定
高横運動量ハドロンの生成量減少は シグナルの重要な一つ（Jet Quench効果）
高運動量領域のハドロンの識別能力を広げたい
現状 TOFとRICHだけでは、ハドロン識別の 可能な運動量領域に限界
ＴＯＦ（飛行時間測定器）π/K separation・・・ ２．５ＧｅV/cまで
K/P separation・・・ ５ＧｅV/cまで
TOF
RICH
RICH（Ring Imaging Cherenkov Counter)
π/K separation・・・ ５～１７ＧｅＶ/cまで
K/P separation・・・ １７ＧｅV/c以上

## Slide 3: PHENIXアップグレード
数GeV/cの高運動量域ではチェレンコフ現象を粒子識別に利用できる。その閾値は
Cherenkov検出器の必要性
放射媒体には、n ~ 1.01という低屈折率が要求される
Aerogel が 適合する
Aerogel Cherenkov Counter の研究・開発
気体 | Aerogel | 液体 | 固体
～1.001 | 1.006 ～1.07 | 1.3～1.7 | 1.4～
17GeV ‐

## Slide 4: 卒業研究の目的
Aerogel Cherenkov Counter（ACC）プロトタイプ
の設計・製作およびKEKにおけるビームテスト
１．ACCプロトタイプの基本的性能評価
粒子識別能力
検出効率
２．今後の開発方針を得るために必要なデータの収集と解析
予備実験
Aerogelの性質のCHECK
ACCの設計、製作
KEKテスト
性能評価
卒業研究の流れ

## Slide 5: Aerogelとチェレンコフ放射
Aerogelとは？
低密度性・・・ のコロイド体であり、体積の９５％ が空気
低屈折率・・・表面での反射率が低く、空気との 境界がわかりにくい（1．006～1．07）
Rayleigh散乱・・・光の吸収はほとんどなく散乱効果 が著しい
チェレンコフ放射とは？
物質中を通過する荷電粒子の速度が、その物質中 での光の位相速度より大きいときに発生する光。この閾値性を利用して粒子識別を行う。
光量が少ない・・・シンチレーション光の約１％
指向性がある
短波長領域で強度が大きい・・・１/λ に比例
２
～ １０°

## Slide 6: 予備実験Ⅰ ｰ Quality check ｰ
１．屈折率を最小偏角法で測定
 | 公称値 | 測定値
① | 1.007 | 1.007±0.002
② | 1.015 | 1.018±0.002
③ | 1.015 | 1.017±0.003
④ | 1.020 | 1.020±0.001
⑤ | 1.020 | 1.021±0.001
２．透明度の測定
強度の減衰は指数関数的
, λ: 透過長[cm]
 | １．００７ | １．０１８ | １．０２０
３５５ | ０．6 | 1．０ | １．３
４１５ | ― | ２．０ | ４．4
５３２ | ６．４ | ５．6 | ８．３
波長と屈折率を変えながら測定
index
波長 [nm]
Δn/(n-1) ~ 6%
コーナーの角度
透過長[cm]

## Slide 7: カウンターの設計・製作
透過長λは短波長域で１ｃｍ前後と短い （予備実験Ⅰ）
二つのタイプを設計・製作した。共通の仕様は、
材質 : 2mm thick aluminum , aerogelの形状 : 11x11x12cm³
PMT : R6233 (Hamamatsu) , 乱反射材(内壁) : Goretex / Millipore / Tyvek
Rayleigh 散乱によるものか
チェレンコフ光強度の大きい短波長域の光子を捕獲する
2. Type B （直接光型）
1. Type A （散乱光型）
散乱光の検出に重点
チェレンコフ光の指向性に注目
ビーム軸方向の長さの制約 ~10cm 以内 （予備実験Ⅰ）
直接光をミラー（平面鏡、放物面鏡）によって、PMTにあつめる

## Slide 8: 予備実験Ⅱ ｰPMTの較正ｰ
KEKテスト実験で使用する光電子増倍管(PMT) R6233 の較正
PMTのADC（波高）分布をポアソン分布として、
平均光電子数が推定できる
PMTは光子を光電効果を用いて光電子に変換し、増幅する。その過程はポアソン過程。
PMTの出力は、放出光電子分布とある制限内において線形。
ポアソン分布 : : 平均光電子数
レーザー（４１５nm）を光電面に入射して、測定。
HV 1800V
4.2 pe

## Slide 9: KEKテスト実験
実験目的 ・ACC プロトタイプの性能評価 (Type A , B)
・光学系のテスト
Set Up
・トリガー ST1∩ST2∩DF1∩DF2∩VETO
・TOF ST1～3 で計測
・位置決め DF1,2 （±0.5cm)
入射ビーム・・・４GeV/Cの2次ビーム
３．０９

## Slide 10: KEKテスト実験の結果 (1) ｰ PID ｰ
（3GeV/cのπ中間子（上）と陽子（下）による ACCの波高分布, ｎ = 1.017 ）
TOF vs. ACCの波高 （３GeV/C）
TOFによる粒子選別後、
波高分布においても明快にPIDができる
～13個の光電子数 （PMT１本）
β = 0.9989
β = 0.9544
Log(z)

## Slide 11: KEKテスト実験の結果 (2) －実験の精度－
チェレンコフ放射の飽和曲線
チェレンコフ検出器 としての動作を確認
ＰＩＤはチェレンコフ現象によるものなのか？
Ｎｐｅ－屈折率
Ｎｐｅ－運動量 (n=1.017)
m = 0.14
p = 3.0
m = 0.14
n = 1.017

## Slide 12: KEKテスト実験の結果 (3) ｰ検出効率ｰ
π中間子の検出効率
陽子の非検出効率
赤 : 3GeV/c
黄 : 2GeV/c
青 : 1GeV/c
 | 1GeV/c | 2GeV/c | 3GeV/c
1 | 0.993 | 0.999 | 1.000
3 | 0.918 | 0.999 | 0.998
5 | 0.732 | 0.993 | 0.995
７ | 0.467 | 0.959 | 0.985
運動量
光電子数閾値
バックグラウンドとして、
・δ－ray
・反射材のシンチ光
・ビームライン上流で起き た核反応の生成粒子

## Slide 13: KEKテスト実験の結果 (4) ｰ検出効率ｰ
赤 : π中間子の検出効率
青 : 陽子の非検出効率
π中間子の検出効率曲線と陽子の非検出効率曲線の交点が、光電子数の最適な閾値を与えると考え、その時の検出効率を最適検出効率εとした。
運動量 [GeV/c] | ε | 光電子数 の閾値 | 平均 光電子数
1.0 | 0.988 | 1.3 | 13.0
2.0 | 0.995 | 4.6 | 25.0
3.0 | 0.988 | 6.6 | 26.7
εの誤差は、光電子数の推定の系統誤差に起因し、その大きさは ±0.001

## Slide 14: Type A と Type B の比較 (1)
入射位置依存性 (type A)
集光量はビームの入射位置に大きく依存。
下に凸。中心位置の光電子数が集光性の指標となる。
各PMTごとの入射位置依存は指数関数で近似できる。
中心位置の集光量（予測値）
PMT間の距離 [cm]
Type A は、断面積に限界
減衰長 5.5 ±0.3 cm (Tyvek)
7.0 ±0.3 cm (Goretex)

## Slide 15: Type A と Type B の比較 (2)
入射位置依存性 (type A)
中心と端部で、約1.5倍の違い、下に凸
入射位置依存性 (type B)
左右非対称、２倍、上に凸
・光量は、断面積に限界（指数関数的減少）
・光量は断面積に無関係
ＰＭＴ１本あたりの中心位置における光量は等しいが、
分布全体から見ればType Aの方が集光性が高い。

## Slide 16: Type A と Type B の比較 (3)
Aerogel 厚さ依存性 (PMT１本)
・ＴｙｐｅＢはＴｙｐｅＡより飽和するのが
早い
・～２０ｃｍ以内ではＴｙｐｅBの方がより
集光している
入射角度依存性 （ＴｙｐｅＡ）
・大略は、荷電粒子の通過距離
に比例している。
緑 : 和
赤 : 右側
青 : 左側

## Slide 17: まとめ
・Aerogel Cherenkov Counter プロトタイプによって、π中間子・陽子の
識別を行えた。
・散乱光型Type Aで、光電子数２７個、98.8%の検出効率εを得た。
（3GeV/c 、π中間子/陽子）
・Aerogelの屈折率、カウンターの断面積、ビーム軸方向の長さ、PMTの本数、及び、集光量の各量のどれを最適にするかで、散乱光型Type A / 直接光型Type B の選択余地がある。
・集光量を上げる様々な因子（屈折率、反射材、UV-PMTなど）があることも定 量的に確認した。